SPEC NOTE DESCRIPTION: This Section specifies QUIETZONE® PINK NEXT GEN™ and SELECTSOUND® FIBERGLAS® acoustic insulation products not specified in any other Section of the Specifications. Refer to pertinent related Sections for information regarding any acoustic/fire insulation product not described herein.

SPEC NOTE: This Section can be used to specify the requirements of Work described below. It may also be used as a guide reference for the inclusion of certain articles and paragraphs (i.e. environmental, product descriptions, installation methods) in other Sections pertaining to projects requiring board or blanket glass fibre acoustic insulation prescribed in this Section.

For additional information concerning these products, contact your regional technical representative or consult Owens Corning Canada’s web site at the following address: www.owenscorning.ca .

SPEC NOTE ENVIRONMENT: This Section specifies environmentally responsible material choices, including recycling and reuse options, and generally available disposal options. The inclusion of recycled content provides efficient use of natural resources and diverts materials from the waste system.

SPEC NOTE: The glass fibres that compose the bulk of Owens Corning’s   QUIETZONE® PINK NEXT GEN™ and SELECTSOUND® glass fibre acoustic insulation products are produced from used recycled glass containers and flat glass products. These recycled wastes originate from two sources:

“Post-consumer” waste from construction sites and consumer “blue boxes” that have been separated and reintroduced into the manufacturing process.

“Post-industrial” waste from manufacturers.

# Général

## DANS CETTE SECTION

SPEC NOTE: Select one or more locations to be insulated; suppress or add as required.

### Isolant insonorisant en fibre de verre installé aux endroits suivants :

#### Entre les montants (de bois) (d'acier) des cloisons [et l'ossature installée de chaque côté des murs (en béton) (en blocs de béton)].

#### Entre les solives [de plafond] [de plancher] [en acier léger] [en bois] [en bois d'ingénierie].

### [Matelas] [Panneaux] insonorisants noirs en fibre de verre [semi-apparents] [et] [apparents] installés aux endroits suivants :

#### Sur les parois des murs en béton et en blocs de béton.

#### Sur les parois des cloisons de plaques de plâtre où un matelas insonorisant a été installé.

#### Dans les plafonds suspendus perforés.

#### Dans les plafonds ou sous les planchers surélevés servant de plénums de ventilation.

### Accessoires requis pour installer et maintenir en place l'isolant.

## SECTIONS CONNEXES

SPEC NOTE: Select the appropriate Section or Sections directly pertaining to the following associated items.

### Section [06 10 00 – Charpenterie brute]

### Section [07 21 16 – Isolant en matelas]

### Section [07 21 26 – Isolant en vrac]

### Section [07 84 00 – Coupe-feu]

### Section [07 92 00 – Étanchéité pour joints]

### Section [09 22 16 – Ossatures de métal non structurelles]

### Section [09 51 13 – Plafonds à panneaux insonorisants]

### Section [09 54 23 – Plafonds à lames métalliques]

### Section [09 84 00 – Composants pour traitement acoustique de locaux]

### Section [14 91 33 – Chute à linge]

### Section [14 91 82 – Chute à déchets]

### Section [23 32 48 – Plenum pour ventilation]

## Références

SPEC NOTE: Edit list to suit standards specified in project specification.

### Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) :

#### CAN/ULC-S102:2018-REV1, Méthode d'essai normalisée pour les caractéristiques de combustion superficielle des matériaux de construction et assemblages

#### CAN/ULC-S102.2:2018-REV1, Méthode d'essai normalisée pour les caractéristiques de combustion superficielle des revêtements de sol et des divers matériaux et assemblages

#### CAN/ULC-S114:2018, Méthode d'essai normalisée pour la détermination de l'incombustibilité des matériaux de construction

#### CAN/ULC-S604:2016, Cheminées préfabriquées de type A

SPEC NOTE: CAN/ULC-S702 applies only to ECOTOUCH® QUIETZONE®, excluding thermal resistance properties.

#### CAN/ULC-S702.1:2014-AMD1, Norme sur l'isolant thermique de fibres minérales pour bâtiments, Partie 1 : Spécifications des matériaux

### American Society for Testing and Materials International (ASTM)

#### ASTM C165:2007 (2017) – Test for Measuring Compressive Properties of Thermal Insulations

#### ASTM C423:2017 – Test Method for Sound Absorption and Sound Absorption Coefficients by the Reverberation Room Method

#### ASTM C553:2013(2019), Type 1 – Specification for Mineral Fiber Board Thermal Insulation for Commercial and Industrial Applications

#### ASTM C665:2017 – Standard Specification for Mineral Fiber Board Thermal Insulation for Light Frame Construction and Manufactured Housing

#### ASTM C1104:2019 – Test Method for Determining the Water Vapor Sorption of Unfaced Mineral Fiber Insulation

#### ASTM C1338:2019 – Standard Test Method for Determining Fungi Resistance of Insulation Materials and Facings

### Association canadienne du gaz (CGA) :

#### CAN/CSA-B149.1:2020, Code d'installation du gaz naturel et du propane

#### CAN/CSA-B149.2:2020, Code sur l'emmagasinage et la manipulation du propane

## DEMANDES

### Soumettre les données sur les produits conformément à la section [01 33 00 – Procédures de demande] [01 35 63 – Exigences pour la certification de durabilité du projet].

### Certificats :

Owens Corning offer the following performance reports from National Research Council (NRC) of Canada:

- Summary Report for Consortium on Gypsum Board Walls: Sound Transmission Results, Internal Report IRC-IR-693

- Gypsum Board Walls: Transmission Loss Data, internal report No. IRC-IR-761

- Summary Report for Consortium on Floors: Sound Transmission Class and Impact Insulation Class Results, Internal Report IRC-IR-766

Additional testing laboratories include:

- Owens Corning Acoustic Laboratory (W & OC), Granville, Ohio & Acculab Consultants in Acoustics, Columbus, Ohio

- Riverbank Acoustic Laboratory (RAL)

#### Soumettre les rapports d'essais d'un organisme indépendant indiquant la conformité aux performances spécifiées.

#### Soumettre les certificats écologiques des organismes indépendants et le rapport d'évaluation de la contribution du produit à l'obtention de crédits LEED® au Canada, mentionnés à l'article ASSURANCE QUALITÉ.

Visit www.owenscorning.ca for a current copy of the Safety Data Sheet (SDS/MSDS) for insulation products.

### Soumettre les fiches signalétiques de sécurité des produits SIMDUT conformément à la section [01 35 63 – Exigences pour la certification de durabilité du projet]. Les fiches signalétiques doivent indiquer la teneur en COV.

### Soumettre des échantillons conformément à la section [01 33 00 – Procédures de soumission] :

#### Un échantillon de chaque type d'isolant prescrit.

#### [Un] [Deux] échantillon[s] de chaque type d'accessoires et de fixation prescrits.

## ASSURANCE DE LA QUALITÉ

### Identification : Chaque sac d'isolant doit afficher clairement les renseignements énumérés dans la fiche technique du fabricant.

### Spécifier les produits énumérés ci-dessous :

#### Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) : Liste des équipements et des matériaux, matériaux de construction

#### Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) : Liste des équipements et des matériaux, résistance au feu

#### Underwriters Laboratories Inc. (ULI) : Résistance au feu, volume 1

### Certificats écologiques d'organismes indépendants :

SPEC NOTE: The GREENGUARD Environmental Institute (GEI) is a third-party, industry-independent, non-profit organization that certifies various characteristics of products submitted by manufacturers. The GEI oversees the GREENGUARD Certification Program to establish, among others, the low-emissivity of toxic chemical products and volatile particles from glass fibre acoustic insulation installed inside a building. Product performances are measured following standardized procedures, test methods, allowable emissions levels, product sample collection and handling, testing type and frequency, and program application processes and acceptance.

#### Soumettre le certificat « GREENGUARD Standard for Low Emitting Products Certified » délivré par le GREENGUARD Environmental Institute (GEI) spécifiant que l'isolant insonorisant en matelas [et en panneaux] prescrit satisfait aux exigences d'émission minimale de COV contenu dans le produit testé; site Internet : www.greenguard.org.

SPEC NOTE: SCS (Scientific Certification Systems) is an independent third-party certification agency; originally, its role was to test for pesticide residues in fresh produce. The Environmental Claims Certification program was initiated by the SCS; this program’s objective is to measure the recycled materials content in manufactured products. When a submitted product meets the various procedures imposed by the program, the SCS issues a “Certificate of Achievement” for a limited duration. This certificate permits designers to confidently choose an Owens Corning manufactured acoustic insulation –- to add to accumulative credits in order to obtain the desired LEED Canada certification.

#### Soumettre le certificat émis par Scientific Certification Systems (SCS) spécifiant que l'isolant insonorisant en matelas [et en panneaux] prescrit respecte le contenu minimal déclaré en matières recyclées; site Internet : www.scscertified.com.

#### Les certificats doivent être accompagnés des détails suivants : le numéro du certificat, la durée de la certification et les restrictions émises par l'organisme de certification à l'endroit du [des]  produit[s], le cas échéant.

SPEC NOTE: For quite a few years now the Canada Green Building Council (CaGBC) has promoted the application of the LEED Green Building Rating System (LEED Canada NC and CS) in Canada. LEED is the acronym of Leadership in Energy and Environmental Design.

SPEC NOTE: As a design guideline and a third-party certification tool, LEED aims to improve occupant comfort, environmental performance and economical efficiency of buildings by the use of proven and innovative procedures, standards and technologies. It furnishes a definition generally recognized in the industry of what constitutes a “green building”. The LEED Green Building Rating System comprises a set of explicit performance criteria organized into seven (7) principal categories: Sustainable Sites, Water Efficiency, Energy and Atmosphere, Materials and Resources, Indoor Environmental Quality. Innovation in Design,  Regional Priority. This seventh category includes Durable Building Credit (formerly MR Credit 8) and a Regional Priority Credit which addresses geographically-specific environmental properties For each performance criteria, the LEED Rating System states the fundamental objective and the necessary documentation to be submitted to meet each compulsory condition and to obtain each voluntary “credit”. Projects are awarded one or more points for their certification by meeting or exceeding each credit’s technical requirements. All compulsory conditions must be met before the project may be admissible to the certification. The points are then accumulated into a final total corresponding to one of the possible LEED certification levels: CERTIFIED, SILVER, GOLD or PLATINUM.

SPEC NOTE: Indoor Air Quality (IAQ) LEED credits pertaining to low VOC emitting materials are awarded to adhesives, waterproofing mastics, composite wood products and carpeting systems but are not applicable to acoustic insulation.

### Contribution de l'isolant insonorisant à la certification LEED du projet de construction :

#### Catégories et critères de performance menant à l'obtention de crédits, tels qu'établis par le Système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED® CANADA NC et CS 2009 :

##### Matériaux et ressources (MR) : Crédit 4 pour le contenu recyclé

##### Matériaux et ressources (MR) : Crédit 5 pour les matériaux régionaux

##### Divulgation et évaluation des matériaux (MR PC 61) :  L’objectif est d’augmenter l’utilisation de produits et de matériaux dont le cycle de vie, les composants et les propriétés sont compris et optimisés dans le but d’améliorer la performance globale en matière environnementale, économique et sociale.

##### Innovation et processus de conception (ID) : Crédit 1 dépendant de l'efficacité de l'innovation appliquée; (la performance insonorisante de l'isolant insonorisant en fibre de verre est efficace pour réduire le transfert du bruit à travers les assemblages d'un bâtiment).

### Normes de certification relatives à la durabilité :

SPEC NOTE: Include the following paragraphs to list the product’s environmental qualities that are certified by third-party independent agencies. Owens Corning Canada product certificates from SCS Global Services (various forms and sizes) can be found at www.scscertified.com.

#### Matelas insonorisant pour les cavités : Fournir les certificats d'un organisme indépendant attestant le contenu recyclé post-industriel et post-consommation suivants :

##### En moyenne 73 % de matières recyclées, conformément à la norme V7-0 en matière de contenu recyclé du Scientific Certification Systems (SCS)

##### 9 % de contenu recyclé « post-industriel » (ou pré-consommation); moyenne de toutes les installations de fabrication nord-américaines;

##### 64 % de contenu recyclé post-consommation

#### Panneaux et matelas insonorisants appliqués en surface : Fournir les certificats d'un organisme indépendant attestant le contenu recyclé post-industriel et post-consommation suivants :

##### 57 % (déclaré par le fabricant)

###### 52 % de contenu recyclé post-industriel (ou pré-consommation)

###### 5 % de contenu recyclé post-consommation

For up-to-date GREENGUARD Indoor Air Quality Certified Certification of Owens Corning PINK NEXT GEN™ FIBERGLAS® blanket thermal insulation, go to www.greenguard.org.

#### Fournir les certificats d'un organisme indépendant attestant la conformité aux normes GREENGUARD Qualité de l’air certifiéeSM :

##### Norme GREENGUARD Enfants et écoles sur l'émission des produits :

###### COV individuels		< 1/100 TLV et < ½ NECR de la CA

###### Formaldéhyde			< 0,0135 ppm/13,5 ppb

###### Total COV			< 0,22 mg/m³

###### Total aldéhydes		< 0,043 ppm/43 ppb

###### Total des phtalates		< 0,01 mg/m³

###### Total des particules (< 10µm) 	< 0,02 mg/m³

## LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

### Livrer, entreposer et manipuler les isolants en fibre de verre en nattes, en matelas et en panneaux conformément aux instructions écrites du fabricant.

### Entreposer et conserver les matériaux dans leur emballage d'origine, à l'intérieur et dans un endroit sec.

### Protéger les matériaux contre les intempéries et les conserver à la température et au taux d'humidité recommandés par le fabricant.

### Séparer les déchets pour [la réutilisation] [et] [le recyclage] conformément à la section [01 74 19 – Gestion et élimination des déchets de construction].

### Séparer et placer tous les matériaux d'emballage [en papier] [en plastique] [en polystyrène] [en carton ondulé] [dans des bennes appropriées installées sur place] [aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion des déchets].

### Sécurité : Se conformer aux exigences en matière de sécurité énoncées dans le Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), en ce qui a trait à l'utilisation, la manutention, l'entreposage et l'élimination des matériaux isolants.

### Protection

SPEC NOTE:  Specify protection when glass fibre acoustic insulation is applied in an enclosed area.

#### S'assurer que le personnel de l'entrepreneur porte un équipement de protection tel que des masques respiratoires (masques de type anti-poussière prescrits dans la fiche signalétique), une protection du visage et des yeux (lunettes de sécurité ou de protection) et une protection de la peau (gants, chemise à manches longues et pantalons).

#### Fournir des enceintes temporaires afin d'empêcher que la poussière générée ne contamine l'air à l'extérieur de la zone de mise en œuvre.

#### Protéger les surfaces et les équipements avoisinants contre les dommages qui pourraient être causés par les retombées et par la poussière générée.

## conditions ambiantes

### Procéder à l'installation de l'isolant insonorisant seulement lorsque les conditions météorologiques ambiantes (taux d'humidité élevé) et la température des surfaces à isoler sont à l'intérieur des limites acceptables afin d'éviter les risques de condensation.

# Produits

SPEC NOTE: Use QUIETZONE® PINK NEXT GEN™ FIBERGLAS® Acoustic Insulation Blankets to fill wall, partition and floor and ceiling cavities to contribute to the assembly's soundproofing. For additional information, refer to Product Data Sheet 09 81 16.16.OCC NEXT GEN PINK™ QUIETZONE®. NEXT GEN PINK™ QUIETZONE® acoustic batts are non-combustible and ULC labeled.

Use QUIETZONE® PINK NEXT GEN™ FIBERGLAS® Acoustic Insulation blankets in ULC fire rated assemblies.

The ULC Fire Resistance Directory section under the title ‘’Walls and Partitions’’ states:

The wall and partition designs illustrated are identified by a design number and an hourly fire rating. With the exception of support (i.e. studs) and fastener (i.e. nails, screws) spacings, the dimensions given in the following designs are to be construed as the minimum allowable for each rated assembly. Support and fastener spacings are the maximum allowable.

Listed and labelled mineral thermal building insulation that is processed from rock and glass may be used only in ULC non-loadbearing wall assembly designs consisting of wallboard and steel or wood studs with a fire resistance rating not exceeding 2 hours when illustrated without insulation, without detracting from the rating assigned to the assembly.

The following ULC fire rated assemblies can be referenced with QUIETZONE® NEXT GEN PINK™ FIBERGLAS® Acoustic Insulation blankets filling the cavity:

ULC 407, 409  413, 453, 484 and 486 for a 45-minute to 1-hour fire rating non-load bearing wall with steel studs and listed gypsum board;

ULC  449, 453 and 454 for a 1- to 2- hour fire rating non-load bearing wall with steel studs and listed gypsum board.

## MATELAS INSONORISANT EN FIBRE DE VERRE POUR CAVITÉS DE CLOISONS, [MURS AVEC REVÊTEMENT POSÉ SUR FOURRURES], [PLAFONDS] [ET] [PLANCHERS]

### Matelas insonorisant en fibre de verre :

#### Fabricant : Matelas insonorisants ROSE NEXT GENMC FIBERGLASMD QUIÉTUDEMD fabriqués par Owens Corning Canada

#### Conforme à la norme CAN/ULC-S702, type 1, Isolant insonorisant en fibre de verre préformé sous forme de matelas non revêtu

Contribution à l'indice de transmission sonore (ITS) Contribution à l'indice de transmission sonore (ITS) Contribution à l'indice de transmission sonore (ITS) Refer to NBC 2015, tables A-9.10.3.1-A/-B and Product Data Sheet 09 8116.16.OCC QUIETZONE® PINK NEXT GEN™ for various assemblies contributing to acoustic performance and fire resistance.

#### Contribution à l'indice de transmission du son (ITS) : Selon le Code national du bâtiment (CNB)

#### Caractéristiques de combustion superficielle selon la norme CAN/ULC-S102 :

##### Propagation des flammes : 0

##### Dégagement des fumées : 0

#### Caractéristiques de combustion superficielle selon la norme CAN/ULC-S102.2 :

##### Propagation des flammes : 0

##### Dégagement des fumées : 0

#### Résistance à la combustion lente : Perte de masse moyenne ≤ 0,02 % selon la norme ULC S-129

#### Incombustible : Selon la norme CAN4-S114

#### Sans formaldéhyde

#### Ne favorise pas la croissance des moisissures : Satisfait aux critères de résistance aux champignons de la norme ASTM C1338

#### Non corrosif : Satisfait aux critères de résistance à la corrosion de la norme ASTM C665

SPEC NOTE: Use EcoTouch® SELECTSOUND® Black Acoustic Blanket in rooms where a high sound absorption and reverberation control is required, notably in museums, churches, multiplex cinemas, sound studios, performing arts centres, sports complexes and above metal suspended ceilings; for additional information, refer to

Product Data Sheet 09 81 16.16.OCC SELECTSOUND® Black Acoustic Blanket Insulation.

## MATELAS INSONORISANT NOIR EN FIBRE DE VERRE POUR INSTALLATION SUR LES SURFACES DE MURS, [PLAFONDS SUSPENDUS] [ET] PLÉNUMS DE VENTILATION

### Matelas insonorisant en fibre de verre :

#### Fabricant : Matelas acoustique noir SelectSoundMD fabriqué par Owens Corning

#### Conforme à la norme ASTM C553, type III, Isolant insonorisant préformé sous forme de matelas, de couleur noire, recouvert d'un mat de fibre de verre noir

#### Coefficients de réduction du bruit selon la norme ASTM C423, (montage de type A, sur support solide) :

##### Épaisseurs	Densité		Coefficient de réduction du bruit (CNRC)

##### 25 mm (1 po)	24 kg/m³ (1,5 lb/pi³)		0,70

##### 51 mm (2 po)	24 kg/m³ (1,5 lb/pi³)		1,00

#### Caractéristiques de combustion superficielle selon les normes CAN/ULC-S102 et UL 723 :

##### Propagation des flammes : 0

##### Dégagement des fumées : 0

### Couleur : noir

SPEC NOTE: SELECTSOUND® Black Acoustic Board is used in the same applications as black acoustic blankets where higher compressive strength is required. For additional information, refer to

Product Data Sheet 09 81 13.16.OCC SELECTSOUND® Black Acoustic Board Insulation.

## PANNEAU INSONORISANT NOIR EN FIBRE DE VERRE POUR INSTALLATION SUR LES SURFACES DE MURS [ET DE PLAFONDS SUSPENDUS]

### Panneau insonorisant noir en fibre de verre :

#### Fabricant : SELECTSOUND® Panneau insonorisant noir fabriqué par Owens Corning

#### Isolant insonorisant en fibre de verre préformé sous forme de panneau semi-rigide, de couleur noire, recouvert d'un mat de fibre de verre noir.

### Résistance nominale à la compression selon la norme ASTM D165 :

#### à une déformation de 10 % : 1 197 kPa (25 lb/pi²)

#### à une déformation de 25 % : 4 309 kPa (90 lb/pi²)

SPEC NOTE: For specific applications and acoustical performance for the SELECTSOUND® Acoustic Board product refer to the Product Data Sheet 09 81.13.16.OCC SELECTSOUND® Black Acoustic Board Insulation.

### Coefficients de réduction du bruit selon la norme ASTM C423 (montage de type A, sur support solide) :

#### Épaisseurs	Densité		Coefficient de réduction du bruit (CNRC)

#### 25 mm (1 po)	48 kg/m³ (3,0 lb/pi³)		0,70

#### 51 mm (2 po)	48 kg/m³ (3,0 lb/pi³)		1,00

### Caractéristiques de combustion superficielle selon les normes CAN/ULC-S102 et UL 723 :

#### Propagation des flammes : 25

#### Dégagement des fumées : 50

### Couleur : noir

## ACCESSORIES POUR MATELAS ET PANNEAUX INSONORISANTS NOIRS

### Fixations :

#### Attaches : Du type à empaler, fournies avec une base en tôle d'acier perforée de 50 mm x 50 mm x 0,8 mm [autoadhésives] [à visser], selon les recommandations du fabricant; avec une goupille affûtée de 2,5 mm de diamètre, intégrée, de longueur appropriée et des dispositifs de retenue autobloquants de 25 mm de diamètre minimum.

### Adhésif : Conformément aux recommandations du fabricant.

# Exécution

## INSPECTION

### Examiner les conditions d'installation et s'assurer :

#### que les produits d'étanchéité insonorisants et coupe-feu requis aux jonctions de l'ossature [d'acier][de bois][d'un mur de blocs de béton] avec les éléments de construction adjacents ou les pénétrations des composantes mécaniques et électriques sont installés.

#### que les services mécaniques, électriques [et] [de télécommunications] présents dans les murs [et] [les plafonds][les planchers] à insonoriser ont été inspectés.

#### que les supports sont secs et prêts à recevoir l'isolant insonorisant.

### Ne pas entreprendre les travaux tant que les corrections requises n'auront pas été apportées et les inspections complétées.

## INSTALLATION ꟷ GÉNÉRAL

SPEC NOTE: Ensure resilient furring will be installed where specified.

### Coordonner la pose de l'isolant insonorisant avec celle du revêtement de plaques de plâtre [ ], [des fourrures souples en métal] [des fourrures de bois] sur les poteaux [et][les solives] à entraxe de [400 mm (16 po)] [600 mm (24 po)].

### Ne pas compresser l'isolant insonorisant pour combler les vides.

SPEC NOTE: Ensure clearances meet local building safety regulations and code requirements. For electrical fixtures housed in a CSA-approved insulated enclosure, prescribed clearances are not required unless indicated otherwise by the fixture's manufacturer. Edit the following paragraph to suit.

### Respecter un dégagement d'au moins 75 mm entre l'isolant et les appareils émettant de la chaleur, tels que les appareils d’éclairage encastrés (qui ne sont pas encastrés dans des boîtiers isolés thermiquement), et un dégagement d'au moins 50 mm entre l'isolant et les parois latérales des cheminées conformément aux normes CAN/ULC-S604 et CSA-B149.1 et CSA-B149.2 pour évents de type B et L.

## POSE DES MATELAS INSONORISANTS DANS LES CAVITÉS DES CLOISONS, [MURS AVEC REVÊTEMENT POSÉ SUR FOURRURES], PLAFONDS [ET] PLANCHERS

### Poser les matelas insonorisants pleine largeur et pleine longueur, avec les joints bien aboutés, entre les éléments d'ossature murale [de plafond] [de plancher] et autour des boîtes électriques, des tuyaux, des conduits d'air et des bâtis qui le traversent.

### Cloisons [murs en béton ou blocs de béton avec revêtement posé sur fourrures] :

#### Installer des matelas insonorisants de [__] d’épaisseur tel qu’il est indiqué sur les dessins et selon l’épaisseur requise pour obtenir la performance insonorisante spécifiée pour l’assemblage.

#### Installer les matelas insonorisants entre les montants de manière à ce qu’ils soient maintenus par friction, ne s’affaissent pas, ne se replient pas et ne présentent aucun joint ouvert pouvant laisser traverser le son.

#### Installer les matelas de bas en haut, de manière à ce que chaque matelas soit ajusté serré, et couper avec précision à l’aide d’un couteau tout usage.

### Plafonds, [planchers] :

#### Installer des matelas insonorisants  de [__] d’épaisseur tel qu’il est indiqué sur les dessins et selon l’épaisseur requise pour obtenir la performance insonorisante spécifiée pour l’assemblage.

#### Installer les matelas insonorisants pleine largeur et pleine longueur entre les solives de plafond [plancher] de manière à ce que chaque matelas soit ajusté avec précision, ne s’affaisse pas et ne présente aucun joint ouvert pouvant laisser traverser le son.

#### Chevaucher les joints lors des installations à plusieurs couches.

SPEC NOTE: Verify with acoustic ceiling tile manufacturer if tile loading is permitted depending on installation conditions. Owens Corning can supply information on unit loads, as required.

#### Installer des matelas insonorisants de [__] d’épaisseur au-dessus des carreaux de plafond suspendus posés [au-dessus des bureaux et se prolongeant de [2 440 mm (8 pi)] au-dessus des zones dégagées adjacentes.]

#### Installer des matelas insonorisants de [__] d’épaisseur tel qu’il est indiqué sur les dessins et selon l’épaisseur requise pour obtenir la performance insonorisante spécifiée pour l’assemblage.

## POSE DES MATELAS INSONORISANTS NOIRS [ET EN PANNEAUX] SUR LES MURS, [LES PLAFONDS SUSPENDUS] [ET] [LES PLÉNUMS DE VENTILATION]

### Ajuster soigneusement la pose des matelas [et][des panneaux] insonorisants, sur le plan vertical ou horizontal :

#### Bien abouter les joints entre chaque matelas [et panneau] et autour des boîtes électriques, des tuyaux, des conduits d'air et des bâtis qui le traversent.

#### Là où plus d'une couche est requise, chevaucher tous les joints.

### Coordonner la pose des matelas [et][des panneaux] avec celle des écrans [plafonds suspendus] perforés prescrits dans d'autres sections comme éléments décoratifs et moyens de maintenir en place l'isolant.

### Installation à la verticale :

#### Fixation mécanique : Fixer les matelas [panneaux] insonorisants à l'aide d'au moins une (1) attache de type à empaler à tous les 0,2 m2 (2 pi2); fixer les attaches de type à empaler aux supports conformément aux instructions du fabricant de supports (vis ou adhésif). Empaler les matelas [et] [les panneaux] et les maintenir en place à l'aide d'attaches. Recouvrir les pointes de métal qui dépassent.

#### Attaches adhésives :

##### Utilisation permanente : Fixer de façon permanente les matelas [et] [les panneaux] pour les empêcher de s'affaisser par gravité une fois fixés mécaniquement.

##### Utilisation temporaire : Retenir temporairement en place les matelas [et] [les panneaux] jusqu'à ce qu'ils soient maintenus en place définitivement à l'aide d'un écran décoratif ou qu'ils soient fixés mécaniquement.

## NETTOYAGE

### Une fois les travaux d'installation terminés, enlever du chantier les matériaux en surplus, les matériaux de rebut, les outils et les barrières de sécurité.

### Prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les isolants insonorisants et toutes leurs parties constituantes demeurent propres. Enlever immédiatement toute saleté ou tache.

FIN DE LA SECTION

OWENS CORNING CANADA LP

3450 McNicoll Avenue

Scarborough, Ontario M1V 1Z5

Tél. : 1 800 504-8294 Téléc. : 1 800 5049698

salvatore.ciarlo@owenscorning.com

La couleur ROSE est une marque déposée de Owens Corning. © 2022Owens Corning. Tous droits réservés.  Publ. no 200036G.